УДК 669.14-122:006.354

Группа В22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ

ГОСТ 2590-88

Сортамент

Round steel bars. Dimensions

ОКП 093100; 093200; 093300                                                                                                                   .

Дата введения 01.01.90

1.	Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно.

Прокат диаметром более 270 мм изготовляется по согласованию изготовителя с потребителем.

2.	По точности прокат изготовляют:
А — высокой точности;

Б — повышенной точности;

В — обычной точности.

3.	Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь
поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать
указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица    1

| Диаметр d, мм | Предельное отклонение, мм, При точности прокатки | Плошаль поперечного сечения, см2 | Масса 1 м профиля, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |  |
| 5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,1963 | 0,154 |
| 5,5 |  |  |  | 0,2376 | 0,186 |
| 6 |  |  |  | 0,2827 | 0,222 |
| 6,3 |  |  |  | 0,3117 | 0,245 |
| 6,5 |  |  |  | 0,3318 | 0,260 |
| 7 |  |  |  | 0,3848 | 0,302 |
| 8 |  |  |  | 0,5027 | 0,395 |
| 9 |  |  |  | 0,6362 | 0,499 |
| 10 | +0,1 -0,3 |  |  | 0,7854 | 0,616 |
| 11 |  |  |  | 0,9503 | 0,746 |
| 12 |  |  |  | 1,131 | 0,888 |
| 13 |  |  |  | 1,327 | 1,04 |
| 14 |  |  |  | 1,539 | 1,21 |
| 15 |  |  |  | 1,767 | 1,39 |
| 16 |  |  |  | 2,011 | 1,58 |
| 17 |  |  |  | 2,270 | 1,78 |
| 18 |  |  |  | 2,545 | 2,00 |
| 19 |  |  |  | 2,835 | 2,23 |
| 20 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 3,142 | 2,47 |
| 21 |  |  |  | 3,464 | 2,72 |
| 22 |  |  |  | 3,801 | 2,98 |
| 23 |  |  |  | 4,155 | 3,26 |
| 24 |  |  |  | 4,524 | 3,55 |
| 25 |  |  |  | 4,909 | 3,85 |
| 26 | -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 5,307 | 4,17 |
| 27 |  |  |  | 5,726 | 4,50 |
| 28 |  |  |  | 6,158 | 4,83 |
| 29 | +0 1 -0,5 |  |  | 6,605 | 5,18 |
| 30 |  |  |  | 7,069 | 5,55 |
| 31 |  |  | +0,4 -0,7 | 7,548 | 5,92 |
| 32 |  |  |  | 8,042 | 6,31 |
| 33 |  |  |  | 8,533 | 6,71 |
| 34 |  |  |  | 9,079 | 7,13 |
| 35 |  |  |  | 9,621 | 7,55 |
| 36 |  |  |  | 10,18 | 7,99 |
| 37 |  |  |  | 10,75 | 8,44 |
| 38 |  |  |  | 11,34 | 8,90 |
| 39 |  |  |  | 11,95 | 9,38 |
| 40 |  |  |  | 12,57 | 9,86 |
| 41 |  |  |  | 13,20 | 10,36 |
| 42 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 13,85 | 10,88 |
| 43 |  |  |  | 14,52 | 11,40 |
| 44 |  |  |  | 15,20 | 11,94 |
| 45 |  |  |  | 15,90 | 12,48 |
| 46 |  |  |  | 16,62 | 13,05 |
| 47 |  |  |  | 17,35 | 13,61 |
| 48 |  |  |  | 18,10 | 14,20 |
| 50 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 19,64 | 15,42 |
| 52 |  |  |  | 21,24 | 16,67 |
| 53 |  |  |  | 22,06 | 17,32 |
| 54 |  |  |  | 22,89 | 17,97 |
| 55 |  |  |  | 23,76 | 18,65 |
| 56 |  |  |  | 24,63 | 19,33 |
| 58 |  |  |  | 26,42 | 20,74 |
| 60 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 28,27 | 22,19 |
| 62 |  |  |  | 30,19 | 23,70 |
| 63 |  |  |  | 31,17 | 24,47 |
| 65 |  |  |  | 33,18 | 26,05 |
| 67 |  |  |  | 35,26 | 27,68 |
| 68 |  |  |  | 36,32 | 28,51 |
| 70 |  |  |  | 38,48 | 30,21 |
| 72 |  |  |  | 40,72 | 31,96 |
| 75 |  |  |  | 44,18 | 34,68 |
| 78 |  |  |  | 47,78 | 37,51 |
| 80 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 50,27 | 39,46 |
| 82 |  |  |  | 52,81 | 41,46 |
| 85 |  |  |  | 56,74 | 44,54 |
| 87 |  |  |  | 59,42 | 46,64 |
| 90 |  |  |  | 63,62 | 49,94 |
| 92 |  |  |  | 66,44 | 52,16 |
| 95 |  |  |  | 70,88 | 55,64 |
| 97 |  |  |  | 73,86 | 57,98 |
| 100 | — | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 78,54 | 61,65 |
| 105 |  |  |  | 86,59 | 67,97 |
| ПО |  |  |  | 95,03 | 74,60 |
| 115 |  |  |  | 103,87 | 81,54 |
| 120 | — | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 113,10 | 88,78 |
| 125 |  |  |  | 122,72 | 96,33 |
| 130 |  |  |  | 132,73 | 104,20 |
| 135 |  |  |  | 143,14 | 112,36 |
| 140 | — | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 153,94 | 120,84 |
| 145 |  |  |  | 165,10 | 129,60 |
| 150 |  |  |  | 176,72 | 138,72 |
| 155 |  |  |  | 188,60 | 148,05 |
| 160 | — | — | + 0,9 -2,5 | 201,06 | 157,83 |
| 165 |  |  |  | 213,72 | 167,77 |
| 170 |  |  |  | 226,98 | 178,18 |
| 175 |  |  |  | 240,41 | 188,72 |
| 180 |  |  |  | 254,47 | 199,76 |
| 185 |  |  |  | 268,67 | 210,91 |
| 190 |  |  |  | 283,53 | 222,57 |
| 195 |  |  |  | 298,50 | 234,32 |
| 200 |  |  |  | 314,16 | 246,62 |
| 210 | — | — | + 1,2 -3,0 | 346,36 | 271,89 |
| 220 |  |  |  | 380,13 | 298,40 |
| 230 |  |  |  | 415,48 | 326,15 |
| 240 |  |  |  | 452,39 | 355,13 |
| 250 |  |  |  | 490,88 | 385,34 |
| 260 | — | — | +2,0 -4,0 | 530,66 | 416,57 |
| 270 |  |  |  | 572,26 | 449,22 |

Примечания:

- Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м проката является справочной величиной.

- Для проката диаметром до 9 мм включительно, изготовляемого в мотках на станах, не оборудованных чистовыми блоками, допускаются предельные отклонения по диаметру не более ±0,5 мм до 01.01.92.

- Предельные отклонения по диаметру круглого проката, предназначенного для изготовления калиброванного проката, могут быть симметричными, но не должны превышать установленных полей допусков.

- По согласованию изготовителя с потребителем прутки диаметром свыше 100 мм изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.

4.По требованию потребителя круглый прокат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в табл. 2

Таблица 2

мм

| Диаметр | Предельное отклонение, не более |
| --- | --- |
| От 5 до 9 включ. Св. 9 » 19 » » 19 » 25 » » 25 » 31 » » 31 | +0,5 +0,6 +0,8 +0,9 Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с табл. 1. |

5.Овальность проката не должна превышать 50 % суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстрорежущего проката овальность, не превышающая 60 % суммы предельных отклонений по диаметру.

6.Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм — в прутках.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается прокат диаметром более 9 мм изготовлять в мотках, менее 9 мм — в прутках.

7.В соответствии с заказом прокат изготовляют:
мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

8.Прокат изготовляют длиной:

от 2 до 12 м — из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;

от 2 до 6 м — из качественной углеродистой и легированной стали;

от 1,0 до 6 м — из высоколегированной стали.

9.По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24 м.

10.Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+ 30 мм — при длине до 4 м включ.;

+ 50 мм — при длине св. 4 м до 6 м включ.;

+ 70 мм — при длине свыше 6 м.

По требованию потребителя предельные отклонения не должны превышать:

+ 40 мм — для проката длиной св. 4 до 7 м; + 5 мм на каждый метр длины — свыше 7 м.

11.Кривизна прутков круглого проката не должна превышать значений, указанных в табл. 3.

Таблица    3

мм

| Диаметр круга | Кривизна |
| --- | --- |
|  | I класс | II класс |
| До 25 включ. Св. 25 | 0,5 % длины 0,4 % длины | — 0,5 % длины |

- По требованию потребителя кривизна прутков круглого проката не должна превышать 0,2 % длины.

- Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.

- Диаметр, овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

К.Ф. Перетятько, Г.И. Снимщикова (руководители темы); СИ. Рудюк, канд. техн. наук; В.Ф. Коваленко, канд. техн. наук; Х.М. Сапрыкин, канд. техн. наук; В.А. Ена, канд. техн. наук; Е.И. Булгаков; Ж.М. Роева, канд. эконом, наук; В.И. Краснова; И.Е. Пацека, канд. техн. наук

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2519

- Взамен ГОСТ 2590-71

- Ограничение срока действия снято по Протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

- ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1997 г.